|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Arka kamaraya yerleştirilme amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Tek parça PMMA’dan imal edilmiş olmalıdır.
2. Lens, malzeme tanımında belirtilen diyoptride olmalıdır.
3. Optik çap 6. 0 – 6. 5 mm, tüm çap 13. 5 mm olmalıdır.
4. A-Sabiti 118. 2’nin üzerinde olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. UV koruyucu olmalıdır.
2. Optik kısım, bikonveks olmalıdır.
3. Uygulama sırasında haptik kırılması olmaması açısından, haptik kısım optik kısmın tamamen üzerine gelecek şekilde esnetildiğinde zarar görmeyecek ya da kırılmayacak kadar esnek olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
 |