|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ön kamaraya yerleştirilme amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Tek parça pmma’dan imal edilmiş olmalıdır.
2. Konveksoplano 5.5 – 6 mm optik çapında olmalıdır.
3. 0,5 mm’lik veya 5 derece eğimli haptiklere sahip olmalıdır.
4. Toplam lens uzunluğu 12.5 mm-13.0 mm arasında olmalıdır.
5. Ön kamara derinliği 2,95 – 3.0 olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Uv koruyucu özellikte olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
 |