|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün alçı yaralanması riskini azaltarak hastanın korunmasını sağlamak amacı ile medikal pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün alçı altı rulo pamuk ve alçı altı çorap çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
2. Ürün 5cm,10cm, 15cm, 20 cm en’lerde ve 1 mt, 1.5 mt, 2 mt, 2.5mt ve en fazla 3 mt uzunluk çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürünün alçı altı rulo pamuk tipleri medikal sentetik ve polyester elyaftan imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürünün çorap şeklindeki tipleri %96 polyester ve %4 poliüretan yapıda olmalıdır.
3. Ürün su emmemelidir.
4. Ürün yumuşak olmalı ve koruyucu tampon vazifesi görmelidir.
5. Ürün kolayca kopabilmelidir.
6. Ürün hipoalerjenik olmalıdır.
7. Ürünlerde ek yeri, kir ve yağ lekesi olmamalıdır.
8. Alçı altı pamuğu genişliğine sarılmalıdır.
9. Ürün X ışını geçirebilmelidir.
10. Alçı altı çorap çeşitleri sıvı geçirmez özelikte olmalıdır.
11. Alçı altı çorap çeşitlerinde, çorap kalınlığı ortalama 4mm olmalı ve 1 katının ağırlığı en az 280g/m2 olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün rulo kâğıt ile sarılmış olmalı ve/veya medikal poşetle ambalajlanmış olmalıdır.
 |